Submission ID: 100046023

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120500 | 34.3117 | 36.3122 | 36.2924 | 0.99 | 0.9901 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120500_1 | 0.2556 | 250 |
| 2-120500_2 | 0.2530 | 250 |
| 2-120500_3 | 0.2547 | 250 |

Co

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Co | [dried] | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120500_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Co] | 1.25x | 1.112 | 1359.55 ppm | 1373.14 |  |
| 2-120500_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Co] | 1.25x | 1.030 | 1272.23 ppm | 1284.95 |  |
| 2-120500_3 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Co] | 1.25x | 1.035 | 1269.88 ppm | 1282.57 | 1313.55 ppm |

Cr

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120500_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.147 | 179.72 ppm | 181.52 |  |
| 2-120500_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.133 | 164.28 ppm | 165.92 |  |
| 2-120500_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.131 | 160.73 ppm | 162.34 | 169.93 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120500_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 1.25x | 0.606 | 0.07 | 0.07 |  |
| 2-120500_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 1.25x | 0.611 | 0.08 | 0.08 |  |
| 2-120500_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 1.25x | 0.610 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |

Co lot: 26-180COT exp: 2024-10-30

Cr lot: 4311N10 exp: 2025-11-30

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]