Submission ID: 100046024

Project #: LF438RD0001

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | Avg(%C) | 000,0000 S | Avg(000,0000 S) | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120501_1 | 0.25 | 0.3143 |  | 98 ppm |  | [AR886] |
| 2-120501_2 | 0.25 | 0.3214 | 0.3179 | 97 ppm | 97.5 ppm | [AR886] |
| 2-120502_1 | 0.25 | 0.1394 |  | 87 ppm |  | [AR886] |
| 2-120502_2 | 0.25 | 0.1332 | 0.1363 | 82 ppm | 84.5 ppm | [AR886] |
| 2-120503_1 | 0.25 | 1.8185 |  | 1408 ppm |  | [AR886] |
| 2-120503_2 | 0.25 | 1.8534 | 1.8360 | 1442 ppm | 1425 ppm | [AR886] |