Submission ID: 100046028

Project #: LF418TS-23-3046

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | 000,0000C | Avg(000,0000 C) | 000,0000 S | Avg(000,0000 S) | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120509_1 | 0.25 | 587 ppm |  | 185 ppm |  | [AR886] |
| 2-120509_2 | 0.25 | 605 ppm | 596 ppm | 124 ppm | 154.5 ppm | [AR886] |
| 2-120510_1 | 0.25 | 615 ppm |  | 131 ppm |  | [AR886] |
| 2-120510_2 | 0.25 | 527 ppm | 571 ppm | 93 ppm | 112 ppm | [AR886] |
| 2-120511_1 | 0.25 | 981 ppm |  | 101 ppm |  | [AR886] |
| 2-120511_2 | 0.25 | 834 ppm | 907.5 ppm | 97 ppm | 99 ppm | [AR886] |