Submission ID: 100046031

Project #: LC465RD0003

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | Avg(%C) | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120518_1 | 0.25 | 1.7718 |  | [AR886] |
| 2-120518_2 | 0.25 | 1.5787 | 1.6753 | [AR886] |
| 2-120519_1 | 0.25 | 2.1342 |  | [AR886] |
| 2-120519_2 | 0.25 | 2.4094 | 2.2718 | [AR886] |
| 2-120521_1 | 0.25 | 2.5198 |  | [AR886] |
| 2-120521_2 | 0.25 | 2.5191 | 2.5195 | [AR886] |
| 2-120522_1 | 0.25 | 2.6801 |  | [AR886] |
| 2-120522_2 | 0.25 | 2.7507 | 2.7154 | [AR886] |