Submission ID: 100046052

Project #: LF465TS-24-3210

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | standard | 000,0000 S | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120574 | 0.25 | 1.3409 | [AR886] | 196 ppm | [AR4005] |
| 2-120575 | 0.25 | 2.2074 | [AR886] | 153 ppm | [AR4005] |
| 2-120576 | 0.25 | 3.1047 | [AR886] | 123 ppm | [AR4005] |
| 2-120577 | 0.25 | 3.4906 | [AR886] | 125 ppm | [AR4005] |
| 2-120578 | 0.25 | 6.1937 | [AR886] | 113 ppm | [AR4005] |
| 2-120579 | 0.25 | 5.5640 | [AR886] | 107 ppm | [AR4005] |
| 2-120580 | 0.25 | 7.3486 | [AR886] | 120 ppm | [AR4005] |
| 2-120581 | 0.25 | 5.1119 | [AR886] | 111 ppm | [AR4005] |
| 2-120582 | 0.25 | 5.8925 | [AR886] | 123 ppm | [AR4005] |
| 2-120583 | 0.25 | 8.3816 | [AR886] | 139 ppm | [AR4005] |