Submission ID: 100046067

Project #: LP4130022

Analysis: Metrohm titrator

Cr6+ ppm

| Analysis 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sample | weight (g) | volume (mL) | 000,0000 Cr6+ | Avg(000,0000 Cr6+) | FAS=0.0906 N |
| 2-120605_1 | 2.5042 | 1.65653 | 1040 ppm |  |  |
| 2-120605_2 | 2.5016 | 1.40511 | 880 ppm | 960 ppm |  |
| 2-120606_1 | 2.5088 | 1.31143 | 820 ppm |  |  |
| 2-120665_2 | 2.5157 | 1.50050 | 940ppm | 880 ppm |  |

Cr6+ ppm

| Analysis 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sample | weight (g) | volume (mL) | 000,0000 Cr6+ | Avg(000,0000 Cr6+) | FAS=0.0906 N |
| 2-120605_3 | 1.0078 | 0.67454 | 1050 ppm |  |  |
| 2-120605_4 | 1.0066 | 0.66164 | 1030 ppm | 1040 ppm |  |
| 2-120606_3 | 1.0050 | 0.58656 | 920 ppm |  |  |
| 2-120665_4 | 1.0020 | 0.57674 | 900 ppm | 910 ppm |  |

Reference page for formulas

000,0000Cr6+=1.733mL FAS[N FAS]weight*104=Cr6+ ppm