Submission ID: 100046105

Project #: LP4130021

Analysis: Metrohm titrator

Cr6+

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr6+ | Avg(%Cr6+) | FAS=0.0935 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120710_1 | 1.0009 | 2.59113 | 0.419 |  |  |
| 2-120710_2 | 1.0051 | 2.59675 | 0.419 | 0.419 |  |
| 2-120711_1 | 1.0028 | 2.78178 | 0.449 |  |  |
| 2-120711_2 | 1.0029 | 2.74771 | 0.444 | 0.447 |  |
| 2-120712_1 | 1.0025 | 2.09950 | 0.339 |  |  |
| 2-120712_2 | 1.0035 | 2.09950 | 0.339 | 0.339 |  |

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]