Submission ID: 100046111

Project #: LE488TS-23-3087

Analysis: Agilent OES, Eltra

| sample | weight (g) | %C | Avg(%C) | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120726_1 | 0.25 | 0.1188 |  | [AR886] |
| 2-120726_2 | 0.25 | 0.1165 | 0.1177 | [AR886] |
| 2-120727_1 | 0.25 | 0.1155 |  | [AR886] |
| 2-120727_2 | 0.25 | 0.1099 | 0.1127 | [AR886] |

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120724_1 | 0.2058 | 50 |
| 2-120724_2 | 0.2064 | 50 |
| 2-120725_1 | 0.2074 | 50 |
| 2-120725_2 | 0.2071 | 50 |
| 2-120726_1 | 0.2060 | 50 |
| 2-120726_2 | 0.2048 | 50 |
| 2-120727_1 | 0.2079 | 50 |
| 2-120727_2 | 0.2027 | 50 |

Na_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000 Na | Avg(000,0000Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120724_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4.16x | 0.948 | 959.67 ppm |  |
| 2-120724_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4.16x | 0.795 | 802.45 ppm | 881.06 ppm |
| 2-120725_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4.16x | 0.825 | 828.71 ppm |  |
| 2-120725_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4.16x | 0.828 | 832.93 ppm | 830.82 ppm |
| 2-120726_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4.16x | 0.835 | 844.46 ppm |  |
| 2-120726_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4.16x | 0.833 | 847.37 ppm | 845.92 ppm |
| 2-120727_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4.16x | 0.970 | 972.02 ppm |  |
| 2-120727_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4.16x | 0.849 | 872.59 ppm | 922.31 ppm |

Na lot: 27-51NAX exp: 2024-09-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm