Submission ID: 100046123

Project #: LF418TS-24-3233

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %S | Avg(%S) | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120761_1 | 0.25 | 0.0838 |  | [AR886] |
| 2-120761_2 | 0.25 | 0.1176 | 0.1007 | [AR886] |
| 2-120762_1 | 0.25 | 0.1045 |  | [AR886] |
| 2-120762_2 | 0.25 | 0.1142 | 0.1094 | [AR886] |
| 2-120763_1 | 0.25 | 0.0997 |  | [AR886] |
| 2-120763_2 | 0.25 | 0.1134 | 0.1066 | [AR886] |