Submission ID: 100046129

Project #: LC454RD0030

Analysis: IC

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120776_1 | 2.0052 | 100 |
| 2-120776_2 | 2.0036 | 100 |
| 2-120777_1 | 2.0023 | 100 |
| 2-120777_2 | 2.0015 | 100 |
| 2-120778_1 | 2.0012 | 100 |
| 2-120778_2 | 2.0077 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cl | Avg(%Cl) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120776_1 | 10x | 11.4057 | 0.57 |  |
| 2-120776_2 | 10x | 11.3459 | 0.57 | 0.57 |
| 2-120777_1 | 10x | 11.7133 | 0.58 |  |
| 2-120777_2 | 10x | 11.5472 | 0.58 | 0.58 |
| 2-120778_1 | 10x | 15.7172 | 0.79 |  |
| 2-120778_2 | 10x | 15.5818 | 0.78 | 0.79 |

Cl lot: 4302K79 exp: 2025-02-01

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=A- ppm