Submission ID: 100046131

Project #: LF465TS-24-3249

Analysis: Eltra, ICP

| sample | weight (g) | %C | Avg(%C) | 000,0000 S | Avg(000,0000 S) | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120781_1 | 0.25 | 0.3460 |  | 149 ppm |  | [AR886] |
| 2-120781_2 | 0.25 | 0.3441 | 0.3451 | 142 ppm | 145.5 ppm | [AR886] |
| 2-120782_1 | 0.25 | 0.1440 |  | 163 ppm |  | [AR886] |
| 2-120782_2 | 0.25 | 0.1436 | 0.1438 | 158 ppm | 160.5 ppm | [AR886] |
| 2-120783_1 | 0.25 | 0.1297 |  | 103 ppm |  | [AR886] |
| 2-120783_2 | 0.25 | 0.1145 | 0.1221 | 110 ppm | 106.5 ppm | [AR886] |
| 2-120784_1 | 0.25 | 0.2109 |  | 145 ppm |  | [AR886] |
| 2-120784_2 | 0.25 | 0.2185 | 0.2147 | 129 ppm | 137 ppm | [AR886] |

prep={MQUESENB, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120781_1 | 0.2722 | 100 |
| 2-120781_2 | 0.2730 | 100 |
| 2-120782_1 | 0.2779 | 100 |
| 2-120782_2 | 0.2703 | 100 |
| 2-120783_1 | 0.2745 | 100 |
| 2-120783_2 | 0.2741 | 100 |
| 2-120784_1 | 0.2777 | 100 |
| 2-120784_2 |  | 100 |

Na_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000 Na | Avg(000,0000Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120781_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.870 | 1597.65 ppm |  |
| 2-120781_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.874 | 1601.40 ppm | 1599.53 ppm |
| 2-120782_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.874 | 1571.72 ppm |  |
| 2-120782_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.844 | 1561.65 ppm | 1566.69 ppm |
| 2-120783_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.873 | 1590.33 ppm |  |
| 2-120783_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.872 | 1591.04 ppm | 1590.69 ppm |
| 2-120784_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.889 | 1600.45 ppm |  |
| 2-120784_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x |  |  | 1600.45 ppm |

Na lot: 27-51NAX exp: 2024-09-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm