Submission ID: 100046139

Project #: LF418TS-24-3233

Analysis: Eltra, IC

| sample | weight (g) | %C | Avg(%C) | 000,0000 S | Avg(000,0000 S) | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120800_1 | 0.25 | 0.1236 |  | 149 ppm |  | [AR886] |
| 2-120800_2 | 0.25 | 0.1339 | 0.1288 | 127 ppm | 138 ppm | [AR886] |
| 2-120801_1 | 0.25 | 0.3460 |  | 149 ppm |  | [AR886] |
| 2-120801_2 | 0.25 | 0.3441 | 0.3451 | 142 ppm | 145.5 ppm | [AR886] |
| 2-120802_1 | 0.25 | 0.1440 |  | 163 ppm |  | [AR886] |
| 2-120802_2 | 0.25 | 0.1436 | 0.1438 | 158 ppm | 160.5 ppm | [AR886] |
| 2-120803_1 | 0.25 | 0.1297 |  | 103 ppm |  | [AR886] |
| 2-120803_2 | 0.25 | 0.1145 | 0.1221 | 110 ppm | 106.5 ppm | [AR886] |
| 2-120804_1 | 0.25 | 0.2109 |  | 145 ppm |  | [AR886] |
| 2-120804_2 | 0.25 | 0.2185 | 0.2147 | 129 ppm | 137 ppm | [AR886] |
| 2-120805_1 | 0.25 | 0.1491 |  | 152 ppm |  | [AR886] |
| 2-120805_2 | 0.25 | 0.1484 | 0.1488 | 162 ppm | 157 ppm | [AR886] |
| 2-120806_1 | 0.25 | 0.1339 |  | 110 ppm |  | [AR886] |
| 2-120806_2 | 0.25 | 0.1276 | 0.1308 | 120 ppm | 115 ppm | [AR886] |
| 2-120807_1 | 0.25 | 9.5106 |  | 118 ppm |  | [AR886] |
| 2-120807_2 | 0.25 | 9.4846 | 9.4976 | 181 ppm | 149.5 ppm | [AR407][AR886] |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120800 | 4.0009 | 100 |
| 2-120801 | 4.0071 | 100 |
| 2-120802 | 4.0089 | 100 |
| 2-120803 | 4.0011 | 100 |
| 2-120804 | 4.0051 | 100 |
| 2-120805 | 4.0037 | 100 |
| 2-120806 | 4.0030 | 100 |
| 2-120807 | 4.0060 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-120800 | 1x | 9.0229 | 225.52 ppm |
| 2-120801 | 1x | 6.5622 | 163.76 ppm |
| 2-120802 | 1x | 10.8242 | 270.00 ppm |
| 2-120803 | 1x | 9.6838 | 242.03 ppm |
| 2-120804 | 1x | 7.7429 | 193.33 ppm |
| 2-120805 | 1x | 8.6208 | 215.32 ppm |
| 2-120806 | 1x | 7.3707 | 184.13 ppm |
| 2-120807 | 1x | 11.6475 | 290.75 ppm |

Cl lot: 4302K79 exp: 2025-02-01

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=A- ppm