Submission ID: 100046141

Project #: LP4130021

Analysis: Metrohm titrator

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | Avg(Cr2O3) | FAS=0.0899 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120809_1 | 0.1044 | 10.79708 | 23.576 |  |  |
| 2-120809_2 | 0.1021 | 10.49700 | 23.437 | 23.507 |  |
| 2-120810_1 | 0.1033 | 10.40050 | 22.952 |  |  |
| 2-120810_2 | 0.1026 | 10.29950 | 22.884 | 22.918 |  |
| 2-120811_1 | 0.1037 | 10.46607 | 23.008 |  |  |
| 2-120811_2 | 0.1036 | 10.40864 | 22.903 | 22.956 |  |
| 2-120812_1 | 0.1038 | 10.59950 | 23.278 |  |  |
| 2-120812_2 | 0.1042 | 10.59950 | 23.189 | 23.234 |  |

Reference page for formulas

%Cr2O3=1.462*[%Cr(VI)]