Submission ID: 100046168

Project #: LC4990004

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120876 | 28.7538 | 30.7561 | 30.6929 | 3.16 | 0.9684 |

Cr6+

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | [dried] | Avg(%Cr6+) | FAS=0.09215 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120876_1 | 1.0088 | 9.91630 | 0.462 | 0.477 |  |  |
| 2-120876_2 | 1.0060 | 9.90050 | 0.460 | 0.475 | 0.476 |  |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Cr,Fe}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120876_1 | 0.2081 | 250 |
| 2-120876_2 | 0.2074 | 250 |

Cr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cr | [dried] | Avg(%Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120876_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cr] | 2.5x | 1.960 | 0.59 | 0.61 |  |
| 2-120876_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cr] | 2.5x | 1.953 | 0.59 | 0.61 | 0.61 |

Fe

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | [dried] | Avg(%Fe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120876_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 250x | 2.257 | 67.79 | 70.00 |  |
| 2-120876_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 250x | 2.232 | 67.26 | 69.45 | 69.73 |

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]