Submission ID: 100046171

Project #: LR448RD0002

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | standard |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-120885 | 0.25 | 0.8093 | [AR886] |
| 2-120886 | 0.25 | 0.7813 | [AR886] |