Submission ID: 100046188

Project #: LF438RD0001

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | Avg(%C) | S | Avg(S) | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120927_1 | 0.25 | 0.5332 |  | 3.8092% |  | [AR886][AR4006] |
| 2-120927_2 | 0.25 | 0.5249 | 0.5291 | 3.2669% | 3.5381% | [AR886][AR4006] |
| 2-120928_1 | 0.25 | 3.7124 |  | 145 ppm |  | [AR886] |
| 2-120928_2 | 0.25 | 3.7192 | 3.7158 | 175 ppm | 160 ppm | [AR886] |