Submission ID: 100046190

Project #: LP4130022

Analysis: Metrohm titrator, Vis Spectrophotometer

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | Avg(%Cr(VI)) | FAS=0.0905 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120931_1 | 1.0035 | 0.68842 | 0.107 |  |  |
| 2-120931_2 | 1.0075 | 0.69150 | 0.108 | 0.108 |  |

prep={method: EDA, filter:True, for:[Cr6+]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120934_1 | 2.5020 | 100 |
| 2-120934_2 | 2.5066 | 100 |

| Std | A540 nm |
| --- | --- |
| Blank | 0.000 |
| 0.1 ppm | 0.083 |
| 0.2 ppm | 0.164 |
| 0.5 ppm | 0.404 |

Cr6+_ppm

| sample | A540 nm | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cr6+ | Avg(000,0000) Cr6+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120934_1 | 0.135 | 4x | 0.169 | 27.02 ppm |  |
| 2-120934_2 | 0.107 | 4x | 0.134 | 21.38 ppm | 24.2 ppm |

Hexavalent Chromium lot: 2202F31 exp: 2023-08-01

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm