Submission ID: 100046199

Project #: LP413RD0012

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | Avg(%Cr6+) | FAS=0.0913 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120962_1 | 1.0018 | 6.20050 | 0.979 |  |  |
| 2-120962_2 | 1.0049 | 6.26837 | 0.987 | 0.983 |  |
| 2-120963_1 | 1.0065 | 6.00050 | 0.943 |  |  |
| 2-120963_2 | 1.0063 | 6.09950 | 0.959 | 0.951 |  |
| 2-120964_1 | 1.0038 | 6.09950 | 0.961 |  |  |
| 2-120964_2 | 1.0077 | 6.19950 | 0.973 | 0.967 |  |
| 2-120965_1 | 1.0064 | 6.59950 | 1.038 |  |  |
| 2-120965_2 | 1.0024 | 6.49950 | 1.026 | 1.032 |  |
| 2-120966_1 | 1.0021 | 6.30050 | 0.995 |  |  |
| 2-120966_2 | 1.0053 | 6.11174 | 0.962 | 0.979 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | Avg(%Cr2O3) | FAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120962_1 | 0.1071 | 8.69950 | 18.719 |  | 0.0909 N |
| 2-120962_2 | 0.1048 | 8.57588 | 18.756 | 18.738 | 0.0905 N |
| 2-120963_1 | 0.1086 | 10.09950 | 21.431 |  | 0.0909 N |
| 2-120963_2 | 0.1028 | 9.65182 | 21.520 | 21.476 | 0.0905 N |
| 2-120964_1 | 0.1030 | 8.39950 | 18.793 |  | 0.0909 N |
| 2-120964_2 | 0.1037 | 8.39950 | 18.565 | 18.679 | 0.0905 N |
| 2-120965_1 | 0.1046 | 8.55380 | 18.845 |  | 0.0909 N |
| 2-120965_2 | 0.1018 | 8.36968 | 18.845 | 18.845 | 0.0905 N |
| 2-120966_1 | 0.1031 | 8.37083 | 18.711 |  | 0.0909 N |
| 2-120966_2 | 0.1042 | 8.48555 | 18.665 | 18.688 | 0.0905 N |

prep={20 ml H2SO4, filter:False, for:K,Na,Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120962_1 | 0.2042 | 100 |
| 2-120962_2 | 0.2024 | 100 |
| 2-120963_1 | 0.2026 | 100 |
| 2-120963_2 | 0.2016 | 100 |
| 2-120964_1 | 0.2031 | 100 |
| 2-120964_2 | 0.2044 | 100 |
| 2-120965_1 | 0.2073 | 100 |
| 2-120965_2 | 0.2052 | 100 |
| 2-120966_1 | 0.2085 | 100 |
| 2-120966_2 | 0.2040 | 100 |

Mg

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Mg | Avg(%Mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120962_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 2.5x | 2.127 | 0.26 |  |
| 2-120962_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 2.5x | 2.127 | 0.26 | 0.26 |
| 2-120963_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 2.5x | 2.096 | 0.26 |  |
| 2-120963_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 2.5x | 2.099 | 0.26 | 0.26 |
| 2-120964_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mg] | 1.1x | 0.089 | 48.42 ppm |  |
| 2-120964_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mg] | 1.1x | 0.095 | 51.82 ppm | 50.12 ppm |
| 2-120965_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mg] | 1.1x | 0.072 | 38.51 ppm |  |
| 2-120965_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mg] | 1.1x | 0.077 | 41.62 ppm | 40.07 ppm |
| 2-120966_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mg] | 1.1x | 1.940 | 0.10 |  |
| 2-120966_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mg] | 1.1x | 1.926 | 0.10 | 0.10 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O | Avg(%Na2O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120962_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 12.5x | 0.764 | 0.47 | 0.63 |  |
| 2-120962_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 12.5x | 0.769 | 0.48 | 0.64 | 0.64 |
| 2-120963_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.957 | 0.47 | 0.65 |  |
| 2-120963_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.968 | 0.48 | 0.64 | 0.65 |
| 2-120964_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.970 | 0.48 | 0.64 |  |
| 2-120964_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.972 | 0.48 | 0.64 | 0.64 |
| 2-120965_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.819 | 0.20 | 0.27 |  |
| 2-120965_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.816 | 0.20 | 0.27 | 0.27 |
| 2-120966_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.803 | 0.19 | 0.26 |  |
| 2-120966_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.795 | 0.19 | 0.26 | 0.26 |

Zr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | Avg(%Zr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120962_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 5x | 2.177 | 0.53 |  |
| 2-120962_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 5x | 2.148 | 0.53 | 0.53 |
| 2-120963_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 5x | 2.115 | 0.52 |  |
| 2-120963_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 5x | 2.086 | 0.52 | 0.52 |
| 2-120964_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 5x | 2.104 | 0.52 |  |
| 2-120964_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 5x | 2.098 | 0.51 | 0.52 |
| 2-120965_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 5x | 2.195 | 0.53 |  |
| 2-120965_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 5x | 2.236 | 0.54 | 0.54 |
| 2-120966_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 5x | 2.246 | 0.54 |  |
| 2-120966_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 5x | 2.193 | 0.54 | 0.54 |

Na lot: 27-51NAX exp: 2024-09-30

Zr lot: 26-133ZRY exp: 2023-11-30

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]

%Cr2O3=1.462*[%Cr(VI)]

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+