Submission ID: 100046239

Project #: LR448RD0007

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | Avg(%C) | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121065_1 | 0.25 | 0.6423 |  | [AR886] |
| 2-121065_2 | 0.25 | 0.5425 | 0.6174 | [AR886] |
| 2-121066_1 | 0.25 | 0.4701 |  | [AR886] |
| 2-121066_2 | 0.25 | 0.6621 | 0.5661 | [AR886] |