Submission ID: 100046204

Project #: LR448RD0006

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 1000°F | after 900°C | LOI (%) | LOI (%) | correction ƒ | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120976 | 28.9544 | 30.9558 | 30.8683 | 30.8283 | 4.37 | 6.37 | 0.9563 | 0.9363 |
| 2-120977 | 34.3113 | 36.3127 | 36.2442 | 36.2054 | 3.42 | 5.36 | 0.9658 | 0.9464 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:Vacuum, for:Co,Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120976_1 | 0.3027 | 100 |
| 2-120976_2 | 0.3058 | 100 |
| 2-120977_1 | 0.3033 | 100 |
| 2-120977_2 | 0.3049 | 100 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | %Co [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120976_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 333.3x | 1.731 | 19.06 | 20.36 |  |
| 2-120976_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 333.3x | 1.739 | 18.96 | 20.25 | 20.31 |
| 2-120977_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 333.3x | 1.745 | 19.18 | 20.27 |  |
| 2-120977_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 333.3x | 1.832 | 20.03 | 21.16 | 20.72 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | 000,0000 Pt [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120976_1 | [1.0 ppm, 2.5 ppm] [Pt] | 1.25x | 0.709 | 292.71 ppm | 312.62 ppm |
| 2-120976_2 | [1.0 ppm, 2.5 ppm] [Pt] | 1.25x | 0.727 | 296.98 ppm | 317.18 ppm |
| 2-120977_1 | [1.0 ppm, 2.5 ppm] [Pt] | 1.25x | 0.738 | 304.25 ppm | 321.48 ppm |
| 2-120977_2 | [1.0 ppm, 2.5 ppm] [Pt] | 1.25x | 0.764 | 313.42 ppm | 331.17 ppm |

Co lot: 26-180COT exp: 2024-10-30

Pt lot: 27-99PTY exp: 2025-03-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]