Submission ID: 100046213

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES [5110]

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120997 | 30.2329 | 32.2354 | 32.1805 | 2.74 | 0.9726 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120997_1 | 0.2533 | 250 |
| 2-120997_2 | 0.2586 | 250 |

Co

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Co | [dried] | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120997_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.500 | 1850.57 ppm | 1902.71 ppm |  |
| 2-120997_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.504 | 1817.48 ppm | 1868.68 ppm | 1885.70 ppm |

Cr

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120997_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.127 | 1390.40 ppm | 1429.57 ppm |  |
| 2-120997_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.182 | 1428.36 ppm | 1468.60 ppm | 1449.09 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120997_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 10x | 1.841 | 1.82 | 1.87 |  |
| 2-120997_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 10x | 1.860 | 1.80 | 1.85 | 1.86 |

Co lot: 26-180COT exp: 2024-10-30

Cr lot: 4311N10 exp: 2025-11-30

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]