Submission ID: 100046214

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES [5110]

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120998 | 28.9544 | 30.9597 | 30.9311 | 1.43 | 0.9857 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120998_1 | 0.2574 | 250 |
| 2-120998_2 | 0.2580 | 250 |
| 2-120998_3 | 0.2560 | 250 |
| 2-120998_4 | 0.2583 | 250 |
| 2-120998_5 | 0.2565 | 250 |
| 2-120998_6 | 0.2540 | 250 |
| 2-120998_7 | 0.2566 | 250 |
| 2-120998_8 | 0.2540 | 250 |
| 2-120998_9 | 0.2534 | 250 |
| 2-120998_10 | 0.2556 | 250 |

Co

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Co | [dried] | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120998_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 0.890 | 1080.36 ppm | 1096.03 ppm |  |
| 2-120998_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 0.878 | 1063.94 ppm | 1079.38 ppm |  |
| 2-120998_3 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 0.891 | 1087.05 ppm | 1102.82 ppm |  |
| 2-120998_4 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 0.903 | 1092.24 ppm | 1108.09 ppm |  |
| 2-120998_5 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 0.869 | 1058.29 ppm | 1073.64 ppm |  |
| 2-120998_6 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 0.870 | 1069.84 ppm | 1085.36 ppm |  |
| 2-120998_7 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 0.871 | 1060.23 ppm | 1075.61 ppm |  |
| 2-120998_8 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 0.855 | 1052.26 ppm | 1067.53 ppm |  |
| 2-120998_9 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 0.870 | 1072.69 ppm | 1088.25 ppm |  |
| 2-120998_10 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 0.865 | 1057.00 ppm | 1072.33 ppm | 1084.90 ± 13.03 |

Cr

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120998_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.153 | 1399.82 ppm | 1420.12 ppm |  |
| 2-120998_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.120 | 1356.59 ppm | 1376.27 ppm |  |
| 2-120998_3 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.131 | 1380.62 ppm | 1400.64 ppm |  |
| 2-120998_4 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.160 | 1403.41 ppm | 1423.77 ppm |  |
| 2-120998_5 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.128 | 1374.27 ppm | 1394.21 ppm |  |
| 2-120998_6 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.091 | 1342.27 ppm | 1361.75 ppm |  |
| 2-120998_7 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.108 | 1349.38 ppm | 1368.95 ppm |  |
| 2-120998_8 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.093 | 1344.73 ppm | 1364.24 ppm |  |
| 2-120998_9 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.103 | 1360.25 ppm | 1379.98 ppm |  |
| 2-120998_10 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.109 | 1355.88 ppm | 1375.55 ppm | 1386.55 ± 21.12 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120998_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 5x | 2.061 | 1.00 | 1.01 |  |
| 2-120998_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 5x | 1.973 | 0.96 | 0.97 |  |
| 2-120998_3 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 5x | 2.019 | 0.99 | 1.00 |  |
| 2-120998_4 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 5x | 2.051 | 0.99 | 1.00 |  |
| 2-120998_5 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 5x | 2.015 | 0.98 | 0.99 |  |
| 2-120998_6 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 5x | 1.953 | 0.96 | 0.97 |  |
| 2-120998_7 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 5x | 2.018 | 0.98 | 0.99 |  |
| 2-120998_8 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 5x | 2.004 | 0.99 | 1.00 |  |
| 2-120998_9 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 5x | 2.000 | 0.99 | 1.00 |  |
| 2-120998_10 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 5x | 2.026 | 0.99 | 1.00 | 0.99 ± 0.01 |

Co lot: 26-180COT exp: 2024-10-30

Cr lot: 4311N10 exp: 2025-11-30

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]