Submission ID: 100046215

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES [5110]

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120999 | 34.3105 | 36.3123 | 36.2888 | 1.17 | 0.9883 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120999_1 | 0.2564 | 250 |
| 2-120999_2 | 0.2543 | 250 |

Co

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Co | [dried] | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120999_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.054 | 1284.61 ppm | 1299.82 ppm |  |
| 2-120999_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.012 | 1243.61 ppm | 1258.33 ppm | 1279.08 ppm |

Cr

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120999_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.234 | 1504.00 ppm | 1521.80 ppm |  |
| 2-120999_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.156 | 1420.57 ppm | 1437.38 ppm | 1479.59 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120999_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 2.5x | 1.827 | 0.45 | 0.46 |  |
| 2-120999_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 2.5x | 1.842 | 0.45 | 0.46 | 0.46 |

Co lot: 26-180COT exp: 2024-10-30

Cr lot: 4311N10 exp: 2025-11-30

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]