Submission ID: 100046216

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES [5110]

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121000 | 24.8985 | 26.8987 | 26.8407 | 2.90 | 0.9710 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121000_1 | 0.2559 | 250 |
| 2-121000_2 | 0.2568 | 250 |

Co

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Co | [dried] | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121000_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.827 | 2231.10 ppm | 2297.73 ppm |  |
| 2-121000_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.886 | 2295.07 ppm | 2363.62 ppm | 2330.68 ppm |

Cr

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121000_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.391 | 1698.66 ppm | 1749.39 ppm |  |
| 2-121000_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.353 | 1646.47 ppm | 1695.64 ppm | 1722.52 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121000_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 10x | 2.263 | 2.21 | 2.28 |  |
| 2-121000_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 10x | 2.346 | 2.28 | 2.35 | 2.32 |

Co lot: 26-180COT exp: 2024-10-30

Cr lot: 4311N10 exp: 2025-11-30

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]