Submission ID: 100046217

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES [5110]

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121001 | 28.5100 | 30.5120 | 30.4658 | 2.31 | 0.9769 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121001_1 | 0.2513 | 250 |
| 2-121001_2 | 0.2595 | 250 |

Co

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Co | [dried] | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121001_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.230 | 1529.55 ppm | 1565.72 ppm |  |
| 2-121001_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.282 | 1543.83 ppm | 1580.34 ppm | 1573.03 ppm |

Cr

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121001_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.129 | 1403.95 ppm | 1437.15 ppm |  |
| 2-121001_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [2] | 1.25x | 1.179 | 1419.80 ppm | 1453.37 ppm | 1445.26 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121001_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 7.1429x | 2.105 | 1.50 | 1.53 |  |
| 2-121001_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 7.1429x | 2.182 | 1.50 | 1.54 | 1.54 |

Co lot: 26-180COT exp: 2024-10-30

Cr lot: 4311N10 exp: 2025-11-30

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]