Submission ID: 100046218

Project #: LP413RD0012

Analysis: Agilent OES

prep={20 ml H2SO4, filter:False, for:Sn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121002_1 | 0.2090 | 200 |
| 2-121002_2 | 0.2058 | 200 |
| 2-121003_1 | 0.2096 | 200 |
| 2-121003_2 | 0.2032 | 200 |
| 2-121004_1 | 0.2063 | 200 |
| 2-121004_2 | 0.2071 | 200 |
| 2-121005_1 | 0.2070 | 200 |
| 2-121005_2 | 0.2046 | 200 |

Sn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sn | Avg(%Sn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121002_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.25x | 1.034 | 0.12 |  |
| 2-121002_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.25x | 1.085 | 0.13 | 0.13 |
| 2-121003_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.25x | 1.098 | 0.13 |  |
| 2-121003_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.25x | 1.065 | 0.13 | 0.13 |
| 2-121004_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.25x | 1.128 | 0.14 |  |
| 2-121004_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.25x | 1.134 | 0.14 | 0.14 |
| 2-121005_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.25x | 1.223 | 0.15 |  |
| 2-121005_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.25x | 1.205 | 0.15 | 0.15 |

Sn lot: 26-182SNT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104