Submission ID: 100046230

Project #: LC4990001

Analysis: ICP, IC

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 1000°F | after 900°C | LOI (%) | LOI (%) | correction ƒ | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121045 | 23.3436 | 25.3473 | 25.3410 | 25.3343 | 0.31 | 0.65 | 0.9969 | 0.9935 |

prep={Hotplate:25 mL HNO3 and 25 mL H2SO4, filter:True, for:Ni, Re}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121045_1 | 0.2026 | 200 |
| 2-121045_2 | 0.2093 | 200 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121045_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 16.6x | 2.102 | 3.46 | 3.48 |  |
| 2-121045_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 16.6x | 2.150 | 3.42 | 3.44 | 3.46 |

Re

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Re | [dried] | Avg(%Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121045_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 5x | 1.673 | 0.83 | 0.84 |  |
| 2-121045_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 5x | 1.724 | 0.82 | 0.83 | 0.84 |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121045_1 | 4.0064 | 100 |
| 2-121045_2 | 4.0065 | 100 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000NO3 | [dried] | Avg(000,0000NO3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121045_1 | 1x | 15.5608 | 388.40 ppm | 390.94 ppm |  |
| 2-121045_2 | 1x | 14.5408 | 362.93 ppm | 365.30 ppm | 378.12 ppm |

NO3 lot: 1305T96 exp: 2024-11-01

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Re lot: 8206018 exp: 2024-07-31

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=A- ppm