Submission ID: 100046231

Project #: LC4990001

Analysis: ICP, IC

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 1000°F | after 900°C | LOI (%) | LOI (%) | correction ƒ | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121046 | 27.9778 | 29.9777 | 29.9691 | 29.9637 | 0.43 | 0.70 | 0.9957 | 0.9930 |

prep={Hotplate:25 mL HNO3 and 25 mL H2SO4, filter:True, for:Ni, Re}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121046_1 | 0.2082 | 200 |
| 2-121046_2 | 0.2055 | 200 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121046_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 16.6x | 1.891 | 3.03 | 3.05 |  |
| 2-121046_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 16.6x | 1.871 | 3.03 | 3.05 | 3.05 |

Re

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Re | [dried] | Avg(%Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121046_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 5x | 1.515 | 0.73 | 0.74 |  |
| 2-121046_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 5x | 1.488 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121046_1 | 4.0049 | 100 |
| 2-121046_2 | 4.0027 | 100 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000NO3 | [dried] | Avg(000,0000NO3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121046_1 | 1x | 12.2965 | 307.04 ppm | 309.20 ppm |  |
| 2-121046_2 | 1x | 18.9003 | 472.19 ppm | 475.52 ppm | 392.36 ppm |

NO3 lot: 1305T96 exp: 2024-11-01

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Re lot: 8206018 exp: 2024-07-31

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=A- ppm