Submission ID: 100046232

Project #: LC4990001

Analysis: ICP, IC

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 1000°F | after 900°C | LOI (%) | LOI (%) | correction ƒ | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121047 | 23.9472 | 25.9483 | 25.9421 | 25.9364 | 0.31 | 0.59 | 0.9969 | 0.9941 |

prep={Hotplate:25 mL HNO3 and 25 mL H2SO4, filter:True, for:Ni, Re}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121047_1 | 0.2034 | 200 |
| 2-121047_2 | 0.2049 | 200 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121047_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 16.6x | 1.869 | 3.06 | 3.08 |  |
| 2-121047_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 16.6x | 1.875 | 3.05 | 3.07 | 3.08 |

Re

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Re | [dried] | Avg(%Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121047_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 5x | 1.499 | 0.74 | 0.74 |  |
| 2-121047_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 5x | 1.527 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121047_1 | 4.0037 | 100 |
| 2-121047_2 | 4.0028 | 100 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000NO3 | [dried] | Avg(000,0000NO3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121047_1 | 1x | 14.7575 | 368.60 ppm | 370.79 ppm |  |
| 2-121047_2 | 1x | 12.7281 | 317.98 ppm | 319.87 ppm | 345.33 ppm |

NO3 lot: 1305T96 exp: 2024-11-01

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Re lot: 8206018 exp: 2024-07-31

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=A- ppm