Submission ID: 100046235

Project #: LC4990003

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | 000,0000C | %S | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121055 | 0.25 | 476 ppm | 0.31 | [AR886] |