Submission ID: 100046245

Project #: LR448RD0007

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | standard |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-121083 | 0.25 | 5.4203 | [A4006] |
| 2-121084 | 0.25 | 0.6197 | [A4006] |
| 2-121085 | 0.25 | 0.8200 | [A4006] |