Submission ID: 100046249

Project #: LP413RD0012

Analysis: Metrohm titrator

Cr6+

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr6+ | Avg(%Cr6+) | FAS=0.0877 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121093_1 | 1.0095 | 5.96086 | 0.898 |  |  |
| 2-121093_2 | 1.0052 | 5.99236 | 0.906 | 0.902 |  |
| 2-121094_1 | 1.0009 | 3.20105 | 0.486 |  |  |
| 2-121094_2 | 1.0076 | 3.20079 | 0.483 | 0.485 |  |
| 2-121095_1 | 1.0086 | 3.40050 | 0.513 |  |  |
| 2-121095_2 | 1.0090 | 3.40050 | 0.512 | 0.513 |  |

%Cr6+=1.733mL FAS[N FAS][weight]