Submission ID: 100046277

Project #: LR418RD0009

Analysis: ICP

prep={dilution}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121174_1 | 11.1389 | 25 |
| 2-121174_2 | 11.1297 | 25 |
| 2-121175_1 | 10.4217 | 25 |
| 2-121175_2 | 10.4060 | 25 |
| 2-121176_1 | 10.0878 | 25 |
| 2-121176_2 | 10.0975 | 25 |
| 2-121177_1 | 10.0359 | 25 |
| 2-121177_2 | 10.0409 | 25 |
| 2-121178_1 | 9.9974 | 25 |
| 2-121178_2 | 10.0078 | 25 |
| 2-121179_1 | 9.9883 | 25 |
| 2-121179_2 | 9.9971 | 25 |

Al_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Al | Avg(000,0000Al) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121174_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Al] | 1x | 3.467 | 7.78 ppm |  |
| 2-121174_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Al] | 1x | 3.514 | 7.89 ppm | 7.84 ppm |
| 2-121175_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.894 | 2.14 ppm |  |
| 2-121175_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.882 | 2.12 ppm | 2.13 ppm |
| 2-121176_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.144 | 0.36 ppm |  |
| 2-121176_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.143 | 0.36 ppm | 0.36 ppm |
| 2-121177_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.069 | 0.17 ppm |  |
| 2-121177_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.063 | 0.16 ppm | 0.17 ppm |
| 2-121178_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.544 | 1.36 ppm |  |
| 2-121178_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.536 | 1.34 ppm | 1.35 ppm |
| 2-121179_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Al] | 1x | 1.304 | 3.26 ppm |  |
| 2-121179_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Al] | 1x | 1.292 | 3.23 ppm | 3.25 ppm |

La_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000La | Avg(000,0000La) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121174_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.007 | 0.02 ppm |  |
| 2-121174_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.006 | 0.01 ppm | 0.02 ppm |
| 2-121175_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.050 | 0.12 ppm |  |
| 2-121175_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.048 | 0.12 ppm | 0.12 ppm |
| 2-121176_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.020 | 0.05 ppm |  |
| 2-121176_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.020 | 0.05 ppm | 0.05 ppm |
| 2-121177_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.018 | 0.05 ppm |  |
| 2-121177_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.017 | 0.04 ppm | 0.05 ppm |
| 2-121178_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.426 | 1.07 ppm |  |
| 2-121178_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.418 | 1.05 ppm | 1.06 ppm |
| 2-121179_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 3.57x | 0.709 | 6.34 ppm |  |
| 2-121179_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 3.57x | 0.719 | 6.42 ppm | 6.38 ppm |

Ni_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Ni | Avg(000,0000Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121174_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.045 | 0.10 ppm |  |
| 2-121174_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.042 | 0.09 ppm | 0.10 ppm |
| 2-121175_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.601 | 1.44 ppm |  |
| 2-121175_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.589 | 1.42 ppm | 1.43 ppm |
| 2-121176_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.212 | 0.53 ppm |  |
| 2-121176_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.212 | 0.53 ppm | 0.53 ppm |
| 2-121177_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.227 | 0.57 ppm |  |
| 2-121177_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.218 | 0.54 ppm | 0.56 ppm |
| 2-121178_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 3.125x | 0.774 | 6.05 ppm |  |
| 2-121178_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 3.125x | 0.768 | 6.00 ppm | 6.03 ppm |
| 2-121179_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 8.3x | 0.855 | 17.84 ppm |  |
| 2-121179_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 8.3x | 0.855 | 17.82 ppm | 17.83 ppm |

Zr_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Zr | Avg(000,0000Zr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121174_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.008 | 0.02 ppm |  |
| 2-121174_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.006 | 0.01 ppm | 0.02 ppm |
| 2-121175_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.073 | 0.18 ppm |  |
| 2-121175_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.069 | 0.17 ppm | 0.18 ppm |
| 2-121176_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.030 | 0.08 ppm |  |
| 2-121176_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.029 | 0.08 ppm | 0.08 ppm |
| 2-121177_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.026 | 0.06 ppm |  |
| 2-121177_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.022 | 0.06 ppm | 0.06 ppm |
| 2-121178_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.729 | 1.82 ppm |  |
| 2-121178_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.720 | 1.80 ppm | 1.81 ppm |
| 2-121179_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.472 | 4.22 ppm |  |
| 2-121179_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Al][La][Ni][Zr] | 1x | 0.476 | 4.25 ppm | 4.24 ppm |

prep={hotplate:60 mL HCl, filter:False, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121172_2 | 0.2061 | 200 |
| 2-121172_2 | 0.2041 | 200 |
| 2-121180_1 | 0.2051 | 200 |
| 2-121180_2 | 0.2023 | 200 |
| 2-121181_1 | 0.3055 | 50 |
| 2-121181_2 | 0.3016 | 50 |
| 2-121182_1 | 0.3034 | 50 |
| 2-121182_2 | 0.3083 | 50 |
| 2-121183_1 | 0.3070 | 50 |
| 2-121183_2 | 0.3051 | 50 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | Avg(%Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121172_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 33.3x | 1.060 | 3.43 |  |
| 2-121172_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 33.3x | 1.044 | 3.41 | 3.42 |
| 2-121180_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 1.009 | 0.98 |  |
| 2-121180_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.996 | 0.98 | 0.98 |
| 2-121181_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 12.5x | 0.774 | 0.16 |  |
| 2-121181_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 12.5x | 0.755 | 0.16 | 0.16 |
| 2-121182_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2x | 0.801 | 263.99 ppm |  |
| 2-121182_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2x | 0.793 | 257.37 ppm | 260.68 ppm |
| 2-121183_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.230 | 37.47 ppm |  |
| 2-121183_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.231 | 37.78 ppm | 37.63 ppm |

Al lot: 27-45ALY exp: 2025-03-30

La lot: 27-26LAY exp: 2025-02-28

Na lot: 27-51NAX exp: 2024-09-30

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Zr lot: 26-133ZRY exp: 2024-05-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm