Submission ID: 100046297

Project #: LC4990001

Analysis: ICP, Eltra

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121233 | 23.3431 | 25.3435 | 25.3132 | 1.51 | 0.9849 |

| sample | weight (g) | %C | %C [dried] | 000,0000S | 000,0000S [dried] | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121233 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 165 ppm | 167 ppm | [AR886] |

prep={Hotplate:25 mL HNO3 and 25 mL H2SO4, filter:True, for:Ni, Re}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121233_1 | 0.2049 | 200 |
| 2-121233_2 | 0.2029 | 200 |

prep={Hotplate=1hr:"75 mL HNO3+ 20 mL HF, let cool then add H3BO3", filter:True, for:W}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121233 | 0.2072 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121233_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 2.214 | 2.16 | 2.19 |  |
| 2-121233_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 2.336 | 2.30 | 2.34 | 2.27 |

Re

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Re | [dried] | Avg(%Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121233_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 3.5714x | 0.732 | 0.26 | 0.26 |  |
| 2-121233_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 1.25x | 1.914 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |

W

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %W | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121233 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [W] | 33.3x | 1.649 | 6.63 | 6.73 |

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Re lot: 8206018 exp: 2024-07-31

Reference page for formulas