Submission ID: 100046299

Project #: LC4990001

Analysis: ICP, Eltra

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121235 | 28.5122 | 30.5128 | 30.4792 | 1.68 | 0.9832 |

| sample | weight (g) | %C | %C [dried] | 000,0000S | 000,0000S [dried] | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121235 | 0.25 | 0.44 | 0.45 | 182 ppm | 185 ppm | [AR886] |

prep={Hotplate:25 mL HNO3 and 25 mL H2SO4, filter:True, for:Ni, Re}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121235_1 | 0.2019 | 200 |
| 2-121235_2 | 0.2019 | 200 |

prep={Lisa Johns}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121233 |  | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121235_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 2.718 | 2.69 | 2.74 |  |
| 2-121235_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 2.769 | 2.74 | 2.79 | 2.77 |

Re

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Re | [dried] | Avg(%Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121235_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 1.25x | 3.165 | 0.39 | 0.40 |  |
| 2-121235_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 1.25x | 3.177 | 0.39 | 0.40 | 0.40 |

W

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %W | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121235 | by Lisa Johns |  |  | 3.21 | 3.26 |

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Re lot: 8206018 exp: 2024-07-31

W lot: 4401F55 exp: 2025-06-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]