Submission ID: 100046319

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES [5110]

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121287 | 31.5014 | 33.5076 | 33.4340 | 3.67 | 0.9633 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

|  | sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- | --- |
| HCl | 2-121287_1 | 0.2523 | 250 |
| HCl | 2-121287_2 | 0.2540 | 250 |
| H2O | 2-121287_3 | 0.2520 | 250 |

Co

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Co | [dried] | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121287_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] | 1.25x | 1.636 | 2026.36 ppm | 2103.56 ppm |  |
| 2-121287_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] | 1.25x | 1.623 | 1996.80 ppm | 2072.88 ppm | 2088.22 ppm |
| 2-121287_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] | 1.25x | 1.610 | 1996.53 ppm | 2072.59 ppm |  |

Cr

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121287_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] | 1.25x | 0.429 | 531.36 ppm | 551.61 ppm |  |
| 2-121287_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] | 1.25x | 0.421 | 517.96 ppm | 537.70 ppm | 544.66 ppm |
| 2-121287_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] | 1.25x | 0.408 | 505.95 ppm | 525.23 ppm |  |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121287_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 11.1x | 1.668 | 1.84 | 1.91 |  |
| 2-121287_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 11.1x | 1.673 | 1.83 | 1.90 | 1.91 |
| 2-121287_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 11.1x | 1.639 | 1.81 | 1.88 |  |

Co lot: 26-180COT exp: 2024-10-30

Cr lot: 4311N10 exp: 2025-11-30

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]