Submission ID: 100046337

Project #: LC454RD0030

Analysis: IC

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121347_1 | 2.5073 | 100 |
| 2-121347_2 | 2.5052 | 100 |
| 2-121348_1 | 2.5040 | 100 |
| 2-121348_2 | 2.5076 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cl | Avg(%Cl) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121347_1 | 12.5x | 15.4282 | 0.77 |  |
| 2-121347_2 | 12.5x | 15.7874 | 0.79 | 0.78 |
| 2-121348_1 | 12.5x | 13.4044 | 0.67 |  |
| 2-121348_2 | 12.5x | 14.1526 | 0.71 | 0.69 |

Cl lot: 4302K79 exp: 2025-02-01

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=A- ppm