Submission ID: 100046350

Project #: LR448RD0006

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | 000,0000C | standard |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-121366 | 0.25 | 957 ppm | [AR886] |
| 2-121367 | 0.25 | 939 ppm | [AR886] |