Submission ID: 100046363

Project #: LC4990003

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %S | standard |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-121405 | 0.25 | 0.2585 | [AR886] |