Submission ID: 100046395

Project #: LF465PS-24-3299

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | Avg(%C) | 000,0000S | Avg(000,0000S) | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121510_1 | 0.25 | 2.0147 |  | 259 ppm |  | [AR886] |
| 2-121510_2 | 0.25 | 1.9773 | 1.996 | 303 ppm | 281 ppm | [AR886] |
| 2-121511_1 | 0.25 | 2.1341 |  | 538 ppm |  | [AR886] |
| 2-121511_2 | 0.25 | 2.0077 | 2.0709 | 531 ppm | 534.5 ppm | [AR886] |