Submission ID: 100046403

Project #: LC454RD0030

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | 000,0000S | Avg(000,0000S) | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121529_1 | 0.25 | 252 ppm |  | [AR4015] |
| 2-121529_2 | 0.25 | 202 ppm | 227 ppm | [AR4015] |
| 2-121530_1 | 0.25 | 95 ppm |  | [AR4015] |
| 2-121530_2 | 0.25 | 69 ppm | 85 ppm | [AR4015] |