Submission ID: 100046412

Project #: LR438RD0004

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121548 | 30.2343 | 32.1086 | 32.0186 | 4.80 | 0.9520 |
| 2-121549 | 27.9766 | 29.5402 | 29.5313 | 0.57 | 0.9943 |
| 2-121550 | #not enough for LOI. |  |  |  |  |
| 2-121553 | #not enough for LOI. |  |  |  |  |

prep={Hotplate:60 mL 1:1 HCl, filter:True, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121548_1 | 0.1531 | 250 |
| 2-121548_2 | 0.1518 | 250 |
| 2-121549_1 | 0.1503 | 250 |
| 2-121549_2 | 0.1577 | 250 |
| 2-121553_1 | 0.1567 | 250 |
| 2-121553_2 | 0.1512 | 250 |

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Ni_total}

| sample | weight (g) | volume (mL) | comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-121548_1 | 0.2078 | 250 |  |
| 2-121548_2 | 0.2018 | 250 |  |
| 2-121549 | 0.2049 | 250 | #not enough for duplicates. |
| 2-121553 | 0.2068 | 250 | #not enough for duplicates. |

Ni_total

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121548_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.070 | 12.45 | 13.08 |  |
| 2-121548_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.081 | 12.89 | 13.54 | 13.31 |
| 2-121549 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 33.3x | 2.899 | 11.75 |  | 11.75 |
| 2-121553 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 1.948 | 11.77 |  | 11.77 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121548_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 1.540 | 12.57 | 13.21 |  |
| 2-121548_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 1.528 | 12.58 | 13.22 | 13.22 |
| 2-121549_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 33.3x | 2.014 | 11.17 |  |  |
| 2-121549_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 33.3x | 2.029 | 10.72 |  | 10.95 |
| 2-121553_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 1.750 | 13.96 |  |  |
| 2-121553_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 1.601 | 13.24 |  | 13.6 |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121550 | 2.5034 | 100 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000NO3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-121550 | 8.3x | 9.3818 | 3123.02 ppm |

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

NO3 lot: 1305T96 exp: 2024-11-01

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104