Submission ID: 100046417

Project #: LC4990001

Analysis: ICP

prep={Hotplate:25 mL HNO3 and 25 mL H2SO4, filter:True, for:Ni, Re}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121562_1 | 0.2086 | 200 |
| 2-121562_2 | 0.2088 | 200 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121562_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 16.6x | 2.049 | 3.27 |  |
| 2-121562_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 16.6x | 2.043 | 3.26 | 3.27 |

Re

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Re | Avg(%Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121562_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 4.16x | 1.980 | 0.79 |  |
| 2-121562_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 4.16x | 1.933 | 0.77 | 0.78 |

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Re lot: 8206018 exp: 2024-07-31

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104