Submission ID: 100046425

Project #: LC465RD0003

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:60 mL HNO3, filter:True, for:B}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121584_1 | 0.2019 | 100 |
| 2-121584_2 | 0.2074 | 100 |

B

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %B | Avg(%B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121584_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 20x | 2.391 | 2.37 |  |
| 2-121584_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 20x | 2.503 | 2.41 | 2.39 |

B lot: 26-99BY exp: 2024-08-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104