Submission ID: 100046429

Project #: LC454RD0040

Analysis: ICP

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121593_1 | 0.2050 | 200 |
| 2-121593_2 | 0.2030 | 200 |
| 2-121594_1 | 0.2055 | 100 |
| 2-121594_2 | 0.2050 | 100 |

Na_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000 Na | Avg(000,0000Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121593_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 8.3x | 0.785 | 6383.02 ppm |  |
| 2-121593_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 8.3x | 0.747 | 6135.85 ppm | 6259.44 ppm |
| 2-121594_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.208 | 101.09 ppm |  |
| 2-121594_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.206 | 100.56 ppm | 100.83 ppm |

Na lot: 27-51NAX exp: 2024-09-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm