Submission ID: 100046436

Project #: LP413RD0007

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 760°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121620 | 24.9788 | 26.9797 | 26.4836 | 24.79 | 0.7521 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:P,Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121620_1 | 0.2077 | 250 |
| 2-121620_2 | 0.2068 | 250 |

P2O5

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %P | %P [dried] | %P2O5 | Avg(%P2O5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121620_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 8.3x | 1.691 | 1.70 | 2.26 | 5.18 |  |  |
| 2-121620_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 8.3x | 1.626 | 1.64 | 2.18 | 4.99 | 5.09 |  |

Si

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %Si [dried] | %SiO2 | Avg(%SiO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121620_1 | [0.5, 2.5, 5.0] [Si] | 5x | 2.872 | 1.73 | 2.30 | 4.92 |  |
| 2-121620_2 | [0.5, 2.5, 5.0] [Si] | 5x | 2.84 | 1.74 | 2.31 | 4.94 | 4.93 |

P lot: 27-18PY exp: 2025-02-28

Si lot: 26-171SIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]

%MO=MWMOMWM+*%M+