Submission ID: 100046453

Project #: LC454RD0030

Analysis: Agilent OES, IC

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121679_1 | 0.2055 | 250 |
| 2-121679_2 | 0.2081 | 250 |
| 2-121680_1 | 0.2040 | 250 |
| 2-121680_2 | 0.2015 | 250 |
| 2-121681_1 | 0.2022 | 250 |
| 2-121681_2 | 0.2056 | 250 |
| 2-121682_1 | 0.2097 | 250 |
| 2-121682_2 | 0.2048 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121679_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 33.3x | 2.200 | 8.92 |  |
| 2-121679_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 33.3x | 2.139 | 8.57 | 8.75 |
| 2-121680_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 33.3x | 2.269 | 9.27 |  |
| 2-121680_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 33.3x | 2.204 | 9.11 | 9.19 |
| 2-121681_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 33.3x | 2.319 | 9.56 |  |
| 2-121681_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 33.3x | 2.308 | 9.35 | 9.45 |
| 2-121682_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 33.3x | 2.309 | 9.18 |  |
| 2-121682_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 33.3x | 2.322 | 9.45 | 9.32 |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121679 | 2.5041 | 100 |
| 2-121680 | 2.5018 | 100 |
| 2-121681 | 2.5035 | 100 |
| 2-121682 | 2.5069 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-121679 | 16.6x | 10.1738 | 0.68 |
| 2-121680 | 16.6x | 11.5101 | 0.77 |
| 2-121681 | 16.6x | 10.9008 | 0.73 |
| 2-121682 | 16.6x | 12.1697 | 0.81 |

Cl lot: 4302K79 exp: 2025-02-01

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104