Submission ID: 100046502

Project #: LP4130022

Analysis: Metrohm titrator, Vis Spectrophotometer

prep={method: EDA, filter:True, for:[Cr6+]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121822 | 2.5053 | 200 |
| 2-121823 | 2.5100 | 200 |

| Std | A540 nm |
| --- | --- |
| Blank | 0.000 |
| 0.1 ppm | 0.080 |
| 0.2 ppm | 0.161 |
| 0.5 ppm | 0.394 |

Cr6+_ppm

| sample | A540 nm | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cr6+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121822 | 0.304 | 5x | 0.388 | 154.87 ppm |
| 2-121823 | 0.287 | 20x | 0.366 | 583.27 ppm |

Hexavalent Chromium lot: 2202F31 exp: 2023-08-01

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm