Submission ID: 100046457

Project #: LC4990004

Analysis: ICP

prep={dilution & 5 mL HNO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121707_1 | 0.3849 | 250 |
| 2-121707_2 | 0.3780 | 250 |

Ag

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ag | Avg(%Ag) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121707_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 181.81x | 1.904 | 22.49 |  |
| 2-121707_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 181.81x | 2.066 | 24.85 | 23.67 |

Ag lot: 26-169AGY exp: 2025-02-28

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104