Submission ID: 100046594

Project #: LF448PS-24-3305

Sample prep: None.

Analysis: Agilent OES

Al_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Al |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122094 | 1 | 50x | 4.180 | 209.00 ppm |
| 2-122095 | 1 | 50x | 3.388 | 169.40 ppm |

Si_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122094 | 1 | 1x | 1.634 | 1.63 ppm |
| 2-122095 | 1 | 1x | 2.64 | 2.64 ppm |

Ti_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122094 | 1 | 1x | 0.035 | 0.04 ppm |
| 2-122095 | 1 | 1x | 0.157 | 0.16 ppm |

Al lot: 27-45ALY exp: 2025-03-30

Si lot: 26-171SIT exp: 2024-10-30

Ti lot: 27-31TIY exp: 2024-10-30